# Государственный стандарт СССР ГОСТ 17580-82
"Конструкции деревянные клееные. Метод определения стойкости клеевых соединений к цикличным температурно-влажностным воздействиям"
(утв. постановлением Госстроя СССР от 23 ноября 1982 г. N 279)

# Wooden laminated structures. Method to determinate stability of glued joints against cyclic temperature-and humidity influences

Взамен ГОСТа 17580-72

Срок введения 1 января 1983 г.

1. Отбор образцов

2. Оборудование, аппаратура, приборы

3. Подготовка и проведение испытаний

4. Обработка результатов

Приложение 1. Протокол    определения    предела   прочности   клеевого

соединения при скалывании вдоль волокон

Приложение 2. Журнал   определения   стойкости     клеевых   соединений

к цикличным температурно-влажностным воздействиям

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на деревянные клееные конструкции из древесины хвойных пород и устанавливает метод определения стойкости клеевых соединений к цикличным температурно-влажностным воздействиям.

Метод основан на определении группы стойкости клеевых соединений к цикличным температурно-влажностным воздействиям при испытании образцов на скалывание вдоль волокон. Стойкость клеевых соединений к цикличным температурно-влажностным воздействиям представляет собой отношение показателя прочности образцов, подвергнутых указанным воздействиям, к прочности контрольных образцов.

Применение метода определения стойкости клеевых соединений к цикличным температурно-влажностным воздействиям следует предусматривать в стандартах и технических условиях, устанавливающих технические требования на деревянные клееные конструкции, а также при проверке новых видов клеев и разработке технологических режимов склеивания.

# 1. Отбор образцов

1.1. В зависимости от назначения испытаний образцы выпиливают из:

элементов конструкций в процессе их изготовления - для контроля качества клеевых соединений;

специально склеенных заготовок - при проверке новых видов клеев и разработке режимов склеивания.

1.2. Для проведения испытания изготовляют 10 контрольных образцов и такое же количество образцов, подвергаемых цикличным температурно-влажностным воздействиям.

1.3. Форма и размеры образцов должны соответствовать ГОСТ 15613.1-77.

1.4. Влажность образцов, определяемая по ГОСТ 16483.7-71, должна быть (10 +- 2)%.

# 2. Оборудование, аппаратура, приборы

2.1. Для проведения испытаний должны применяться следующие приборы, оборудование и аппаратура:

сосуд из нержавеющего металла, стекла или пластмассы для выдержки образцов в воде;

морозильная камера для замораживания образцов;

сушильная камера с регулятором температуры и влажности для сушки образцов;

испытательная машина по ГОСТ 7855-74 с погрешностью измерения величины нагрузки до 1%;

См. ГОСТ 28840-90 "Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования", введенный постановлением Госстандарта СССР от 29 декабря 1990 г. N 3530

приспособление для испытания по ГОСТ 15613.1-77;

штангенциркуль по ГОСТ 166-80 с погрешностью измерения до 0,1 мм.

Взамен ГОСТ 166-80 постановлением Госстандарта СССР от 30 октября 1989 г. N 3253 с 1 января 1991 г. введен в действие ГОСТ 166-89

# 3. Подготовка и проведение испытаний

3.1. Испытания клеевых соединений на температурно-влажностные воздействия проводят циклами.

3.2. Механические испытания образцов проводят после 40 циклов температурно-влажностных воздействий.

При проведении научно-исследовательских работ количество циклов может быть увеличено.

3.3. Один цикл температурно-влажностных воздействий на образцы включает в себя следующие операции:

образцы помещают на 20 ч в сосуд с водой, имеющей температуру (20 +- 2)°С, таким образом, чтобы они были покрыты водой на 2-3 см;

извлеченные из воды мокрые образцы переносят в морозильную камеру и выдерживают в ней в течение 6 ч при температуре минус (20 +- 2)°С;

замороженные образцы, извлеченные из морозильной камеры, раскладывают на стеллажах и оставляют оттаивать в течение 16 ч при температуре воздуха (20 +- 2)°С;

после оттаивания образцы помещают в сушильную камеру и выдерживают в ней 6 ч при температуре (60 +- 5)°С и влажности воздуха 60-75%.

3.4. Для механических испытаний на скалывание вдоль волокон образцы, прошедшие цикличные температурно-влажностные воздействия, досушивают при температуре не более 60°С до достижения ими первоначальной влажности.

3.5. Механические испытания клеевых соединений контрольных образцов и образцов, прошедших цикличные температурно-влажностные воздействия, на скалывание вдоль волокон проводят по ГОСТ 15613.1-77.

3.6. Результаты механических испытаний записывают в протокол (рекомендуемое приложение 1).

# 4. Обработка результатов

4.1. Относительную прочность клеевых соединений А в процентах подсчитывают с погрешностью до 1% по формуле

ц

М

ср

A = ───────── х 100,

к

М

ср

где

ц

М   - среднее  арифметическое  результатов  испытаний образцов после

ср   цикличных температурно-влажностных воздействий;

к

М   - среднее    арифметическое   результатов  испытаний контрольных

ср   образцов.

Результаты подсчета относительной прочности клеевых соединений записывают в журнал (рекомендуемое приложение 2).

4.2. В зависимости от степени стойкости к цикличным температурно-влажностным воздействиям клеевые соединения подразделяют на три группы:

низкой стойкости;

средней стойкости;

повышенной стойкости.

4.3. Группу стойкости клеевых соединений к цикличным температурно-влажностным воздействиям определяют в зависимости от величины их относительной прочности:

при А до 30% - низкая стойкость;

при А от 30 до 60% - средняя стойкость;

при А более 60% - повышенная стойкость.

Примечание. При определении группы стойкости клеевых соединений к цикличным температурно-влажностным воздействиям необходимо учитывать характер разрушения образцов, так как снижение их прочности после цикличных воздействий может происходить из-за ослабления древесины. Если относительная прочность образцов после цикличных воздействий составит менее 60% при преимущественном разрушении по древесине, то это указывает не на среднюю или низкую стойкость клеевых соединений, а низкое качество самой древесины.

Приложение 1

Рекомендуемое

Протокол

определения предела прочности клеевого соединения при скалывании

вдоль волокон

Изделие ________________________ Влажность воздуха, % __________________

Порода древесины _______________ Температура воздуха, °С _______________

Марка клея _____________________

Режим склеивания

1. Температура, °С ______________________________________________________

2. Время открытой выдержки, мин _________________________________________

3. Время закрытой выдержки, мин _________________________________________

4. Время выдержки под давлением, мин ____________________________________

5. Давление прессования, МПа (кгс/см2) __________________________________

6. Послепрессовая выдержка, ч ___________________________________________

7. Испытание  контрольных  образцов  или  образцов,  прошедших  цикличные

воздействия (ненужное зачеркнуть)

┌───────┬─────────────┬──────────────┬───────────┬───────────┬──────────┐

│ Марка │Длина площади│Ширина площади│Разрушающая│   Предел  │Влажность │

│образца│ скалывания, │  скалывания, │ нагрузка, │прочности, │образца, %│

│       │    м (см)   │     м (см)   │  Н (кгс)  │    МПа    │          │

│       │             │              │           │ (кгс/см2) │          │

└───────┴─────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴──────────┘

Среднее значение показателя прочности М_ср __________ МПа (кгс/см2).

"___"______________ 19__ г.                   Подпись __________________

Приложение 2

Рекомендуемое

Журнал

определения стойкости клеевых соединений к цикличным

температурно-влажностным воздействиям

┌─────┬─────────────────────────┬────────────────────┬──────────────────┐

│Марка│ Среднее арифметическое  │     Относительная  │ Группа стойкости │

│клея │  показателей прочности  │  прочность клеевых │клеевых соединений│

│     │ образцов, МПа (кгс/см2) │соединений образцов,│    к цикличным   │

│     ├───────────┬─────────────┤    подвергнутых    │   температурно-  │

│     │контрольных│    после    │     цикличным      │    влажностным   │

│     │     к     │  цикличных  │   температурно-    │   воздействиям   │

│     │    М      │температурно-│    влажностным     │                  │

│     │     ср    │ влажностных │ воздействиям, А, % │                  │

│     │           │ воздействий │                    │                  │

│     │           │      ц      │                    │                  │

│     │           │     М       │                    │                  │

│     │           │      ср     │                    │                  │

├─────┼───────────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┤

│     │           │             │                    │                  │

├─────┼───────────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┤

│     │           │             │                    │                  │

├─────┼───────────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┤

│     │           │             │                    │                  │

├─────┼───────────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┤

│     │           │             │                    │                  │

└─────┴───────────┴─────────────┴────────────────────┴──────────────────┘

"____" ____________ 19__г.                    Подпись ___________________