## ГОСТ Р ИСО 2702-93

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВИНТЫСАМОНАРЕЗАЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫЕ

Общие технические условия

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Москва

Предисловие

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническимкомитетом по стандартизации ТК 229 «Крепежные изделия»

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПостановлениемГосстандарта России от 2 сентября 1993 г. № 201

3. Настоящий стандартподготовлен на основе применения аутентичного текста международного стандартаИСО 2702-92 «Винты самонарезающие стальные термически обработанные.Механические свойства»

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ

Содержание

1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Материал 4 Требования 4.1 Металлургические требования 4.2 Механические требования 5 Приемочный контроль 6 Методы испытаний 6.1 Металлургические требования. Методы испытаний 6.2 Механические требования. Методы испытаний

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫЕ Общие технические условия Heat-treated steel tapping screws. General specifications

Дата введения1995-01-01

# 1 Областьприменения

Настоящий стандарт распространяется натермически обработанные винты с резьбой по ГОСТ Р ИСО 1478-93 и устанавливает требованияк механическим свойствам, соответствующие методы испытаний и правила приемки.

# 2Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылкина следующие стандарты:

ГОСТ 2999-75Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу

ГОСТ Р ИСО 1478-93 Резьбасамонарезающих винтов

# 3Материал

Винты должны изготавливаться холодной высадкойиз углеродистой качественной конструкционной цементируемой стали.

# 4Требования

## 4.1 Металлургическиетребования

4.1.1 Поверхностная твердость

Поверхностная твердость послетермообработки должна быть не менее:

по Виккерсу 450 HV 0,3;

по Роквеллу 83 HR N15.

4.1.2 Глубина цементированногослоя должна соответствовать указанной в таблице 1.

Таблица 1

| Размеры в мм |
| --- |
| Резьба | Глубина цементированного слоя |
|  | не менее | не более |
| ST2,2 и ST2,6 | 0,04 | 0,10 |
| ST2,9 - ST3,5 | 0,05 | 0,18 |
| ST3,9 - ST5,5 | 0,10 | 0,23 |
| ST6,3 и ST8 | 0,15 | 0,28 |
| Примечание - Допускается применять другие виды подготовки поверхности винтов под термообработку. |

4.1.3Твердость сердцевины

Твердость сердцевины после цементациидолжна быть:

270-390 HV5 для резьб ST3,9;

270-390 HV10 для резьб ST4,2.

4.1.4 Микроструктура

Микроструктура не должна иметь зоны свободного феррита междуцементированным слоем и сердцевиной.

## 4.2 Механические требования

4.2.1 Резьбообразующаяспособность '

Винты должны образовывать сопрягаемуюрезьбу при ввинчивании в испытательную пластину без деформирования собственнойпо 6.2.1.

4.2.2 Сопротивление скручиванию

Винты при испытании на скручивание по 6.2.2должны выдерживать без разрушения крутящий момент, равный или большийминимальных величин, указанных в таблице 3для соответствующих размеров винтов.

# 5Приемочный контроль

При обычном приемочном контроле выполняютиспытание винтов на ввинчивание или скручивание, или определяют твердостьсердцевины.

При проверочных испытаниях должны бытьвыдержаны все требования технических условий.

# 6 Методыиспытаний

## 6.1 Металлургические требования. Методы испытаний

6.1.1 Измерение твердостиповерхности

Твердость поверхности (по Виккерсу)должна измеряться в соответствии с требованиями ГОСТ 2999-75.Вдавливание пирамиды должно проводиться на гладкой поверхности, предпочтительнона головке винта. При отсутствии у винтов гладкой поверхности необходимыхразмеров измерение следует проводить на образцах-свидетелях, изготовленных изматериала винтов и термообработанных совместно с винтами.

6.1.2 Измерение глубиныцементированного слоя (микроскопическое испытание) Глубина цементированногослоя должна измеряться на боковой поверхности резьбы (на профиле резьбы) насредней линии между вершиной и впадиной, для винтов до ST3,9 - во впадине резьбы.

При проверочных испытаниях должна бытьсоставлена диаграмма микротвердости, для чего используется индентор Виккерсаили ПМТ-М1 - прибор для проверки твердости и нагрузка в 300 г на профиль резьбысоответствующим образом подготовленного металлографического образца. Глубинацементированного слоя должна заканчиваться точкой, где установленная твердостьвыше на 30 HV фактической твердости сердцевины.

6.1.3 Измерение твердостисердцевины

Твердость сердцевины (по Виккерсу) должнаизмеряться в соответствии с требованиями ГОСТ 2999-75или ПМТ-М1 на середине радиуса поперечного сечения винта на достаточномрасстоянии от внутреннего диаметра резьбы.

6.1.4 Микроструктура

Микроструктура проверяется с помощьюметаллографического анализа.

## 6.2 Механические требования.Методы испытаний

6.2.1Испытание на ввинчивание

Проверяемый винт (спокрытием или без) должен ввинчиваться в испытательную пластину на полный витокрезьбы.

Испытательная пластина должнаизготавливаться из низкоуглеродистой стали с содержанием углерода не более 0,23%. Твердость пластины 130-170 HV (измеряется по ГОСТ 2999-75).

Толщина пластины выбирается по таблице 2.

Сверленое или пробитое отверстие под винтв испытательной пластине должно развертываться до размеров, указанных в таблице2.

Таблица 2

| Размеры в мм |
| --- |
| Резьба винта | Толщина пластины | Диаметр отверстия |
|  | не менее | не более | не менее | не более |
| ST2,2 | 1,17 | 1,30 | 1,905 | 1,955 |
| ST2,6 |  |  | 2,185 | 2,235 |
| ST2,9 |  |  | 2,415 | 2,465 |
| ST3,3 |  |  | 2,680 | 2,730 |
| ST3,5 | 1,85 | 2,06 | 2,920 | 2,970 |
| ST3,9 |  |  | 3,240 | 3,290 |
| ST4,2 |  |  | 3,430 | 3,480 |
| T4,8 | 3,10 | 3,23 | 4,015 | 4,065 |
| ST5,5 |  |  | 4,735 | 4,785 |
| ST6.3 | 4,67 | 5,05 | 5,475 | 5,525 |
| ST8 |  |  | 6,885 | 6,935 |

Изготовительне несет ответственности за качество винтов, если покрытие винтов выполненозаказчиком (или под его контролем) после поставки.

Изготовительнесет ответственность за разрушение резьбы, если доказано, что оно не вызванокакой-либо последующей обработкой. Винты, с которых было удалено покрытие, немогут рассматриваться в качестве опытных образцов.

6.2.2 Испытание сопротивления скручиванию

Стерженьпроверяемого винта (с покрытием или без) зажимают в составной матрице с глухимотверстием в соответствии с рисунком 1 или другом устройстве таким образом,чтобы зажатая часть винта не была повреждена и не менее двух полных витковрезьбы выступали над зажимным устройством и не менее двух полных витков резьбы(выше заходного конуса) удерживались в зажимном устройстве.

Глухое отверстиеможно использовать в качестве зажимного устройства, если глубина отверстияобеспечивает разрыв выше линии зажима.

Устройство дляиспытания сопротивления скручиванию

Рисунок 1

С помощью соответствующего тарированного инструмента дляизмерения крутящего момента определяется момент, прилагаемый к винту допоявления разрушения.

Сопротивление винта скручиванию должнобыть не менее значений, указанных в таблице 3.

Таблица 3

| Резьба винта | Минимальное сопротивление скручиванию, Нм* |
| --- | --- |
| ST2,2 | 0,45 |
| ST2,6 | 0,90 |
| ST2,9 | 1,5 |
| ST3,3 | 2,0 |
| ST3,5 | 2,7 |
| ST3,9 | 3,4 |
| ST4,2 | 4,4 |
| ST4,8 | 6,3 |
| ST5,5 | 10,0 |
| ST6,3 | 13,6 |
| ST8 | 30,5 |
| * Для резьб ST1,5; ST1,9; ST9,5 определяется опытным путем. |